|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **LIGHT-CORETM\*Transparentní světlem tuhnoucí dostavbový kompozit  VŠEOBECNÉ INFORMACE** |

 |
| **LIGHT-CORE** je radiopákní, světlem tuhnoucí, skleněnými vlákny zesílený, dostavbový kompozit. Modelovatelný a neodlupující se, **LIGHT-CORE** je možno polymerovat do hloubky 5 mm. Modelovatelnost (nebo nelepivost) a vynikající viskozita umožňují snadné konturování a adaptaci k zubu a čepu. Je k dispozici ve dvou odstínech: **TRANSLUCENTNÍM** a **MODRÉM**. Jakmile je zpolymerován, **LIGHT-CORE** vykazuje vynikající fyzikální vlastnosti a schopnost preparace jako dentin bez tvorby kanálků. **LIGHT-CORE** je k dispozici v ekonomických stříkačkách a praktických kompulích.**TRANSLUCENTNÍ** (průsvitný) odstín je ideální pro použití pod estetickými náhradami. Může být polymerován do hloubky 5 mm, 20 vteřin.**MODRÝ** odstín je ideální pro konvenční fixní náhrady. Je ideální pro případy, kde je třeba kontrastní materiál k zubní struktuře. Může být polymerován do hloubky 5 mm, 20 vteřin.**Indikace:**Rekonstrukce, kde je preferováno světlem tuhnoucí dostavbové kompozitum.**Upozornění:*** Kros-kontaminace: produkt může obsahovat prvky, které jsou určeny pro jednorázové použití. Použité nebo kontaminované příslušenství řádně zlikvidujte. Nedesinfikujte, nečistěte a nepoužívejte opakovaně.

**Opatření:*** Abyste mohli polymerovat vrstvu 5 mm, světlovod by měl být umístěn od kompozita 0 mm po 5ti vteřinách polymerace.
* Zabraňte kontaktu s pokožkou, nezpolymerovaná pryskyřice může způsobit podráždění kůže. V případě zasažení opláchněte kůži vodou a mýdlem.
* Sledujte informace o exspiraci.
* Bezpečnostní list zašleme na vyžádání.
* Bezpečnostní list je k dispozici na www.bisco.com
 |
| **NÁVOD NA POUŽITÍ** |
| 1. Izolujte a vyčistěte všechny povrchy, kde bude aplikován dostavbový materiál.
2. Aplikujte adhezivum dle instrukcí výrobce.
3. Jestliže umisťujete čep, nacementujte jej dle instrukcí výrobce.
4. Aplikujte a adaptujte LIGHT-CORE na preparaci a čep, je-li přítomen, vytvarujte pomocí nástroje do požadovaného tvaru. Doporučujeme materiál stlačit do preparace pomocí nástroje, abyste zamezili vzniku vzduchových bublinek před polymerací.

**POZNÁMKA:** Abyste zamezili aplikaci přílišného množství materiálu ze stříkačky, otočte ihned po použití pístem v protisměru hodinových ručiček.1. Polymerujte každou vrstvu: TRANSLUCENTNÍ minimálně 20 vteřin; MODROU minimálně 30 vteřin. Po prvních 5ti vteřinách polymerace umístěte světlovod do přímého kontaktu s dostavbovým materiálem, abyste maximalizovali 5 mm polymeraci.
2. Preparujte a dokončete. Dbejte na to, aby na přirozené struktuře zubu zůstala 2 mm ferule.

**LIKVIDACE:** Při likvidaci postupujte dle místně platných nařízení. V případě, že nejsou známy, postupujte dle národních či regionálních nařízení o likvidaci odpadu.**SKLADOVÁNÍ:** Materiál skladujte při pokojové teplotě 20 - 25oC. **ZÁRUKA:** Společnost Bisco, Inc. se zaručuje vyměnit poškozené produkty. Společnost Bisco nepřejímá odpovědnost za poškození či škody způsobené použitím produktu jinak, než je uvedeno v návodu. Před prvním použitím je důležité si podrobně přečíst návod. V případě nejasností kontaktujte dodavatele.\* LIGHT-CORE je obchodní značka firmy BISCO, INC. |