BISFILTM* 2B

Kompozit pro báze výplní

VŠEOBECNÉ INFORMACE

BISFIL 2B je chemicky tuhnoucí, radiopákní kompozitum pro báze u distálních kompozitních výplní technikou řízeného smrštění kompozitů1. Tato technika doporučuje, že na rozdíl od světlem tuhnoucích kompozit, Bisfil 2B začíná polymeraci díky přiléhajícímu, přirozeně teplejšímu povrchu dentinu. Tak jako se všechna kompozita při polymeraci smršťují, čistý výsledek techniky řízené kontrakce, je přímá polymerace směrem k zubu, čímž se zlepšuje adaptace výplně k preparaci.

BISFIL 2B je nízko viskózní stříkačkové kompozitum dostupné v odstínech A3/A3.5 a univerzál (originál). Je určen pro použití s adhezivy kompatibilními se všemi dentálními materiályS, včetně BISCO adheziv a následném převrstvení světlem tuhnoucími kompozity.

Indikace použití

Báze pro výplně třídy I nebo II.

Varování:

- Produkt není možné používat u pacientů se známou alergií na metakrylátové pryskyřice.

- Při použití dentálních adheziv, sliny nebo ústní tekutiny mohou vážně omezit sílu bondu.

Upozornění:

- Kros-kontaminace: Výrobek obsahuje prvky, které jsou určeny pro jednorázové použití. Použité nebo kontaminované komponenty zlikvidujte. Nečistěte, desinfikujte nebo opět používejte.

Opatření:

- Zabraňte kontaktu s pokožkou; nezpolymerované pryskyřice mohou způsobit u citlivých jedinců podráždění pokožky.

- Pracovní čas a čas tuhnutí bude urychlen v teplém orálním prostředí

- Abyste zamezili polymeraci nebo ucpání, duální míchací kanyla by měla zůstat na místě, až do doby další aplikace; v případě intraorálního použití, je třeba jej před skladování otřít desinfekcí

- Na rozdíl od BISCO adheziv, ne všechny samoleptací a celkově leptací adheziva bondují k duálně tuhnoucím a chemicky tuhnoucím kompozitům. Více informací v návodu k použití daného adheziva.

- Bezpečnostní list je zasílán na vyžádání.

- Bezpečnostní listy jsou k dispozici na www.bisco.com

TECHNICKÉ INFORMACE

Při pokojové teplotě (22 - 25oC):

- pracovní čas:	minimálně 2 min

- čas tuhnutí:	minimálně 4 min 30 vteřin

Pracovní čas a čas tuhnutí se může měnit s okolní teplotou, vlhkostí a skladováním.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Izolujte zub a připravte si kavitu dle běžného postupu. Vyčistěte celý povrch pemzou a vodou nebo pemzou a dezinfekčním prostředkem jako je např. CAVITY CLEANSER. Vypláchněte a vysušte.

- Aplikujte adhezivum kompatibilní se všemi dentálními materiály dle instrukcí výrobce.

- Používáte-li individuální stříkačky, vytlačte hmotu otáčením ručky stříkačky ve směru hodinových ručiček. Jakmile je vytlačeno dostatečné množství hmoty, otočte ihned ručku stříkačky v protisměru hodinových ručiček, aby nedošlo k vytlačení přebytku materiálu. Míchejte do uniformní pasty, cca 10-15 vteřin. Abyste zamezili vniku vzduchu, nepřemíchávejte. Pro zamezení nechtěného zabarvení pasty použijte pro nanesení nástroje tomu určené. Používáte-li duální stříkačky, postupujte dle návodu pro duální stříkačky.

- Pomocí nízko-viskózní kanyly Unit-Dose nanesete BISFIL2B pouze na úroveň dentino-sklovinné hranice. Před koncem pracovního času umístěte malé množství světlem tuhnoucího kompozita do preparace. Jemně zatlačte a konturujte, aby byl případný vzduch vytlačen. Po finálním ztuhnutí vrstvy BISFIL2B pokračujte s aplikací a vrstvením světlem tuhnoucího kompozita, dokud není kavita zcela naplněna. Polymerujte světlem dle instrukcí výrobce.

- Zkontrolujte okluzi a začněte leštit. Poté aplikujte pečetidlo, např. FORTIFY nebo BisCover LV dle instrukcí výrobce. Tím zajistíte integritu okrajů a zredukujete otěr a vznik skvrn.

HYGIENA: Abyste zabránili kontaminaci BISFIL 2B stříkaček během zákroku, používejte běžně dostupné hygienické návleky.

LIKVIDACE: Dodržujte příslušné státní nebo regionální směrnice o likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ: Uchovávejte při pokojové teplotě (20 - 25oC).

ZÁRUKA: Firma BISCO Inc. se zaručuje vyměnit poškozené produkty. Společnost BISCO Inc. Nepřejímá zodpovědnost za jakékoliv poškození či škody způsobené použitím produktu jinak, než je uvedeno v návodu. Za vhodné použití produktu zodpovídá uživatel, který na sebe také přebírá s tím spojená rizika.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE: 31. července 2016

1Bertolotti R. Posterior Composite Technique Utilizing Directed Polymerization and a Novel Matrix. Pract Periodont Aesthetic Dent 1991; 3(4):53-58.

*BISFIL, CAVITY CLEANSER, FORTIFY a BisCover jsou registrovanými ochrannými známkami BISCO, Inc.

nízko-viskózní kanyly Unit-Dose jsou prodávány firmou BISCO, Inc.

S viz návod k použití; ne všechna jednosložková adheziva bondují k duálně nebo chemicky tuhnoucím kompozitům