**OPAQUER\***

**Pryskyřičný opáker na kov**

**VŠEOOBECNÉ INFORMACE**

Bisco **OPAQUER** je speciálně vytvořený, opákní přípravek na pryskyřičné bázi, určený k zakrytí tmavých odstínů kovových (náhradních, polodrahokovových a drahokovových) konstrukcí dentálních náhrad. Zatímco zamaskování kovu je nutné pro uspokojivou estetiku, není jednoduché dokázat zakrýt tmavý kovový odstín a přitom výrazně neovlivnit následný odstín použitého fazetovacího materiálu (kompozit či porcelán). Toto vyžaduje přesný poměr sytosti, odstínu a barviva. OPAQUER úspěšně této rovnováhy dosáhl.

**OPAQUER** je dvousložkový, duálně tuhnoucí opákní přípravek. Správný přesný odstín získáte smícháním stejného množství báze a katalyzátoru. Pro zlepšení aplikace a zamezení borcení materiálu, lze smíchaný opáker zpolymerovat světlem bez vlivu na kompletní chemické tuhnutí.

**INDIKACE:**

* **Opáker na kov.**

**Varování:**

* **V případě zasažení zraku je vypláchněte velkým množstvím vody a ihned vyhledejte lékařské ošetření. V případě kontaktu s jinými tkáněmi je ihned opláchněte velkým množstvím vody.**

**Upozornění:**

* **Kros-kontaminace: Výrobek obsahuje prvky, které jsou určeny pro jednorázové použití. Použité nebo kontaminované komponenty zlikvidujte. Nečistěte, desinfikujte nebo opět používejte.**

**Opatření:**

* **OPAQUER je duálně tuhnoucí materiál. Produkt použijte ihned, jakmile je aplikován nebo jej chraňte před okolním světlem.**
* **Je třeba zabránit kontaminaci slinami, krví nebo vodou.**
* Zabraňte kontaktu s pokožkou, nezpolymerovaná pryskyřice může způsobit podráždění kůže. V případě zasažení opláchněte kůži vodou a mýdlem.
* **Zkontrolujte jednotlivé komponenty, u nichž se může lišit exspirace.**
* **Bezpečnostní list je zasílán na vyžádání.**
* **Bezpečnostní listy jsou k dispozici na** [www.bisco.com](http://www.bisco.com)

**TECHNICKÉ INFORMACE**

Pracovní čas při pokojové teplotě (20 - 25oC): minimálně 30 vteřin

Čas tuhnutí při pokojové teplotě (20 - 25oC): maximálně 2 min 45 vteřin

Pracovní čas i čas tuhnutí se může lišit v závislosti na skladovacích podmínkách, teplotě, vlhkosti atd.

**NÁVOD K POUŽITÍ**

Oprava kovokeramických náhrad:

1. Izolujte ošetřovanou oblast.
2. Odstraňte glazuru a zkoste (45o) keramiku kolem ošetřované oblasti.
3. Na exponovanou gingivální tkáň nebo keramiku naneste BARRIER GEL, abyste zabránili nechtěnému naleptání.
4. Odvíčkujte PORCELAIN ETCHANT, řádně připevněte aplikační kanylu a ověřte si tekutost leptadla. **Aplikujte PORCELAIN ETCHANT (9.5% HF) na suchý porcelánový povrch po dobu 90 vteřin. Sledujte leptání v průběhu celé procedury. Odsajte PORCELAIN ETCHANT. Opláchněte hojným množstvím vody a vysušte vzduchem. Naleptaný povrch má mít mrazivý mdlý vzhled (jestliže porcelán má bílý/křídový vzhled, otřete vlhkým mikro kartáčkem, abyste odstranili krystaly soli a nečistoty vzniklé leptáním, opláchněte a vysušte).**

**POZNÁMKA: Keramiku můžete opískovat nebo abradovat hrubým diamantovým vrtáčkem, alternativa k leptání kyselinou fluorovodíkovou.**

1. **Aplikujte 1 vrstvu PORCELAIN PRIMERu na naleptaný povrch keramiky a nechejte 30 vteřin odstát. Vysušte vzduchem.**
2. **Aplikujte 1 vrstvu Z-PRIME Plus na exponovaný kov/zirkon/aluminium a vysušte vzduchem 3 - 5 vteřin.**
3. Před aplikací protřepejte OPAQUER bázi a katalyzátor. Naneste kapku báze a katalyzátoru na míchací podložku a smíchejte kartáčkem. Aplikujte tenkou vrstvu OPAQUERu pouze na povrch kovu a nechejte ztuhnout nebo polymerujte světlem 5 vteřin. Na povrchu se objeví zoxidovaná vrstvička. Toto je normální jev.
4. Na ošetřované místo aplikujte tenkou vrstvu PORCELAIN BONDING RESINu. Rozetřete po celém povrchu a polymerujte.
5. Dokončete opravu s použitím kompozita a vyleštěte.

**LIKVIDACE: Materiál likvidujte dle místně platných nařízení a regulí.**

**SKLADOVÁNÍ: Skladujte v pokojové teplotě (20 - 25°C). Zkontrolujte jednotlivé komponenty, u nichž se může lišit exspirace.**

## ZÁRUKA: Firma BISCO Inc. se zaručuje vyměnit výrobky, které byly prokázané jako nekvalitní. BISCO Inc. nezodpovídá za jakékoliv poškození či ztrátu přímou nebo plynoucí z nemožnosti či neschopnosti použít výrobek tak jak je výše popsáno. Je zodpovědností uživatele zjistit vhodnost výrobku pro požadovaný účel ještě před použitím.

## \*OPAQUER, BARRIER GEL, PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER a PORCELAIN BONDING RESIN jsou vyráběny BISCO, Inc.

##  Z-PRIME je obchodní značka BISCO, Inc.