PULPDENT								Porcelain Prep Kit

### NÁVOD NA POUŽITÍ

## POPIS VÝROBKU

Pulpdent Porcelain Prep Kit obsahuje nezbytný materiál pro ideální přípravu na bondování: porcelánových faset inlejí a frakturovaných porcelánových zubů.

OBSAH BALENÍ:

1 stříkačka 1.2 ml Porcelain Etch gel

1 stříkačka 1.2 ml Kool-Dam

1 stříkačka 1.2 ml Dry-Rite

1 stříkačka 1.2 ml Silane Bond Enhancer

Aplikační špičky

návod na použití

## POZOR

Porcelain Etch gel obsahuje 9.6% kyselinu fluorovodíkovou, silnou a agresivní chemikálii, která produkuje dráždivé výpary a musí se s ní zacházet s maximální opatrností.  Případný kontakt této látky s kůží, očima nebo chronické inhalace výparů jsou nebezpečné.  Je třeba chránit lékaře, asistentku a pacienta. Výrobce tuto látku zakomponoval, zgeloval a zabalil tak, aby minimalizoval nebezpečí této kyseliny, za předpokladu použití dle níže uvedeného návodu.

Pro bezpečné intra-orální použití postupujte přesně podle následujícího návodu.

UPOZORNĚNÍ:

V případě, že dojde ke kontaktu Porcelain Etch gelu s kůží nebo měkkými tkáněmi, je třeba zasažená místa důkladně opláchnout vodou minimálně po dobu 2 minut při použití účinné savky pro odsávání vody.

POSTUP:

- Lékař, asistentka i pacient musí mít zajištěnou ochranu očí brýlemi nebo štítem.  Lékař a asistentka musí mít také ochranné rukavice.

- Aplikujte ruberdam pro izolaci operačního pole a pro ochranu měkkých tkání.

- Na gingivu nebo povrch zubu vyžadující izolaci aplikujte vrstvu Kool-Dam, 1-2mm silnou.

- Polymerujte 10 vteřin. Polymeraci je možno provádět všemi druhy lamp.

- Asistentka musí stát připravena vedle křesla a držet koncovku výkonné odsávačky ve vzdálenosti 5-7 cm od porcelánového povrchu, aby odsávala kyselinové výpary.

- Sundejte krytku stříkačky Porcelain Etch gel a vložte na ni zahnutou aplikační kanylu.  Opatrně začněte vytláčet porcelánový leptací gel na podložku a poté tento vzorek okamžitě znehodnoťte.  Nezačněte vytláčet do úst pacienta.  Z důvodu maximální kontroly netlačte píst palcem.  Doporučujeme držte stříkačku mezi palcem a ukazováčkem, zatímco konec pístu Vám bude spočívat v dlani.  Poté jemně zatáhněte zpět palec i ukazováček, abyste začali vytláčet.  Nikdy na píst netlačte.  Použijte novou aplikační kanylu pro každého pacienta.

- Opatrně naneste porcelánový leptací gel na povrch a nechejte jej působit po dobu 1 minuty, při stálém odsávání výparů. Stříkačku ihned po použití uzavřete.

- Odsajte leptací gel savkou. Oplachujte ošetřený povrch dostatečným množstvím vody a poté osušte čistým vzduchem bez obsahu oleje a vlhkosti.

- Použitím červené aplikační koncovky poté naneste na ošetřovaný povrch Dry-Rite.  Abyste podpořili rychlejší schnutí, použijte jemný proud čistého, bezolejového vzduchu. Po použití okamžitě uzavřete stříkačku Dry-Rite.

- Naneste Silane Bond Enhancer pomocí červené koncovky a nechejte jej uschnout.  V případě nutnosti můžete použít jemný proud čistého vzduchu.  Po použití opět okamžitě uzavřete stříkačku.

- Pokračujte v opravě nebo cementování porcelánových zubů, inlejí nebo faset použitím Vámi preferovaného adhesivního prostředku a kompozitního materiálu nebo cementu.