PROROOT™ MTA (white)

# Mineral trioxide aggregate – reparační materiál pro kořenové kanálky

Co je bílý ProRoot MTA ?

Vynikající reparační materiál pro kořenové kanálky:

- chemikálie na bázi vody, dovolující normální používání ve vlhkém prostředí

- zajišťuje těsný okrajový uzávěr, minimalizuje průnik bakterií

- hojení bez zánětlivých procesů

- snadná klinická manipulace

- nová formule přizpůsobená barvě zubů

- biokompatibilní

Klinické aplikace pro PROROOT™ MTA

Díky svým jedinečným vlastnostem nabízí ProRoot MTA jiné výhody oproti odlišným materiálům určeným pro opravy kořenových kanálků:

## Oprava perforací vzniklých během endodontického ošetření

Perforace jsou výsledkem chybného endodontického ošetření, kdy dojde k patologické komunikaci mezi pulpální dutinou a periodonciem. ProRoot MTA může být použit při uzávěru těchto perforací.

## Ošetření resorpcí kořene

Vnitřní resorpce zubu je idiopatické onemocnění, které má za následek zlomení nebo destrukci kořene. ProRoot MTA může utěsnit resorptivní defekt.

## Přímé překrytí pulpy

V určitých klinických situacích, kde je indikováno přímé překrytí pulpy, dovoluje nanesení ProRoot MTA přes perforaci a obnaženou pulpu její zhojení a zachování, bez nutnosti další terapie.

## Retrográdní plnění

Retrográdní plnění je vyžadováno v případech, kdy je nutno endodontické ošetření doplnit chirurgickým ošetřením (extraradikulárním). ProRoot MTA má v této indikaci vynikající utěsňovací schopnost a zároveň dovoluje periradikulárním tkáním dobré hojení.

## Apexifikace

ProRoot MTA je vynikajícím materiálem při apexifikaci, protože vytváří permanentní apikální uzávěr hned na počátku ošetření. Není třeba několika kroků (výměny vložek)

### Vlastnosti a výhody

Maximální utěsnění okrajového uzávěru

Minimalizovaný průnik bakterií

Odolný uzávěr proti průniku bakterií a kapalin je jedním z nejdůležitějších faktorů k dosažení klinického úspěchu u reparačních materiálů. K minimalizaci rizika infekce průnikem bakterií musí materiál, který je použit pro opravu, čistě utěsnit veškeré spoje mezi kanálkovým systémem  a okolními tkáněmi, jinak by průnik bakterií nemohl být vyloučen.

Několik studií dokazuje, že ProRoot MTA vykazuje  podstatně nižší prostupnost bakterií než ostatní materiály.

## Biokompatibilita

Dobré klinické ohlasy

Použití ProRoot MTA umožňuje normální průběh hojení včetně vykázaného výskytu nového kořenového cementu na okrajích ošetřeného kořene. ProRoot MTA vykazuje vynikající biokompatibilitu s živou tkání. Zdokumentovaný histologický výzkum prokazuje, že ProRoot MTA dosahuje nejlepších výsledků při retrográdním plnění.

Tuhnutí za vlhka

Přístup vlhkosti není žádný problém

Hydrofilní vlastnosti ProRoot MTA umožňují normální tuhnutí i ve vlhkém prostředí. V klinických, resp. chirurgických případech, kdy není možno řádně vysušit, dokazuje opět ProRoot MTA, že je tím správným materiálem.

Důkaz je na obrázcích

Následující snímky ukazují perforaci dolního moláru, úspěšně léčenou s ProRoot MTA. Posuďte sami.

Vždy správně namícháno

Ke každému sáčku s ProRoot MTA patří ampulka s odměřeným množstvím vody. Smícháním těchto komponentů dosáhnete velice rychle správné konzistence pro aplikaci.

Míchání:

- Otevřete sáček a prášek vysypte na míchací podložku

- Otevřete ampulku s vodou a vylijte ji na prášek

- Promíchejte

- Přidejte 1-2 kapky sterilní vody, pokud se Vám konzistence zdá příliš hustá

Práce s ProRoot MTA

- pracovat s namíchaným ProRoot MTA lze 5 minut

- doba tuhnutí 4-6 hodin

- Naplnit plastovou tubičku na aplikátoru připraveným ProRoot MTA

- Naplněnou tubičku přiložit k místu, kam chcete ProRoot MTA aplikovat. Zatlačením působí aplikátor jako píst a vytlačuje materiál z plastové tubičky.

- Kondenzujte ProRoot MTA pluggerem na druhé straně aplikátoru. Případné přebytky odstraňte exkavátorem.

PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental a.s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 28, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz