# NPG PÁJECÍ POSTUP

S použitím Aalba Gold pájecího drátu & Aalba Flux

1. Pájený povrch opískujte 50 mikronovým aluminium oxid abrazivem

2. Z pásku odstřihněte potřebnou část Aalba Gold pájecího drátu

3. Na pájecí drát naneste potřebné množství Flux. Nepoužívejte přebytečné množství Flux, toto může vést k zapříčinění vzniku porozity povrchu materiálu.

4. Takto ošetřený pájecí drát umístěte na (do) místo, kde se bude pájet

5. Drát zahřívejte nejdříve pomalu a nepřímo, aby došlo k odpaření tekutiny obsažené ve Flux. Jakmile se Flux zahřeje a začne reagovat, je možno pájku odstranit z pozice. Jestliže je tomu tak, ukončete zahřívání a umístěte pájku zpět do své pozice a pokračujte v zahřívání. Po odpaření tekutiny, pokračujte v pomalém zahřívání.

6. Aalba Gold pájecí drát bude tekutý, jakmile místo pájení změní barvu do ruda. Jakmile je pájecí drát tekutý, odstraňte

tepelný zdroj.

UPOZORNĚNÍ: V případě pokračování zahřívání pájené oblasti dojde ke vzniku porozity povrchu, proto je nutné, abyste tepelný zdroj odstranili rychle!

7. V případě pájení místa, které vyžaduje velké množství pájecího drátu, jako plniva, postupujte dle bodů 1 – 7, ale jakmile je pájecí drát tekutý, pokračujte v zahřívání a použijte pájecí drát jako plnivo až do úplného vyplnění. Jakmile je požadovaná oblast zaplněná, rychle odstraňte tepelný zdroj.