NPG

Náhrada zlata

Skvìlý kov pro použití na korunky, mùstky, inlaye a onlaye

Typ III, tvrdý

Složení

Cu 79.3%		Al 7.8%			Ni 4.3%

Instrukce

NPG je z nové tøídy dentálních licích kovù. Ètìte pozornì následující informace, zvláštì informace o vypalování a lití.

Nesporné výhody: NPG je relativnì mìkká a velmi dobøe leštitelná náhradní slitina s velmi dobrou opracovatelností.  Má minimální kontrakci a velmi dobré estetické vlastnosti.  Jeho barva je velmi podobná barvì Aurix A. Vhodný pro rozsáhlé fixní náhrady.

Použití. Pre korunky a mùstky, inlaye a onlaye, nádstavby a jádra, podpùrné struktury pro polymerické práce.

Zavádìní èepu pro jednoduché práce. Použijte pøímou metodu pro zavádìní èepù se zásobníkem. Spojovací bod mezi voskovým modelem a èepem by mìl být kuželovitý.

Zavádìní èepù pro mùstkové práce. Použijte nepøímou metodu zavádìní èepù.  Pre velké korunky použijte pomocný èep asi 1 mm od okraje voskového modelu.

Zatmelení. Použijte vysokoteplotní fosfátovou zatmelovací hmotu.

Vypalování. Metoda studené pece. Vložte kroužek do studené pece. Po dosažení teploty 425-480(C tuto držte po dobu 20 minut. Poté zvyšte teplotu na 900(C. Malé kroužky držte na teplotì 900(C po dobu 1 hodiny a 10 min.  Velké kroužky držte na teplotì 900oC po dobu 1 hodiny a 30 min.  Další teploty viz Vypalovací tabulka. Metoda horké pece. Vložte kroužek do horké pece pøi teplotì 425-480(C. Držte teplotu po dobu 30 minut. Potom zvyšte teplotu na 900(C.

Vypalovací tabulka

Poèet kroužkù			Vypalovací èas

Malý kroužek			1 hodina 10 min

Dva/tøi kroužky			1 hodina 30 min

Ètyøi/pìt kroužkù			1 hodina 50 min

Odlévání. Po skonèení vypalovacího èasu snižte teplotu kroužku pøed odlitím na 760(C. Pro velké korunky snižte teplotu dokonce na 650-700(C. Tímto se pøedchází riziku pórovitosti. (Èím vìtší práce, tím vìtší snížení teploty pøed odlitím.). Teploty odlévání viz tabulka Fyzikálních vlastností.

Odlévání propan-butanovým plamenem. Kov tavíme a odléváme bìžným zpùsobem jako zlato nebo náhradní kovy. Pøi tavení se na povrchu vytvoøí kyslíkový povlak jako u neušlechtilých kovù. Nepøetavujte kov.

Vysokofrekvenèní lití. Kov tavíme a odléváme bìžným zpùsobem pøi dodržení výrobcem doporuèených teplot (u pøístroje Isodent stupeò 3). Nepøetavujte kov.

Dokonèování. V pískovaèi odstraòte zbytky zatmelení a upravte NPG stejnými metodami jako zlatý kov.

Pájení. K pájení je doporuèená zlatá pájka Vera Solder, popø. jiné pájky na zlaté kovy.

Upozornìní.

* Tento kov obsahuje ménì než 5% niklu. 			* Nepøetavujte kov pøri odléváaní.

* Pro zpracování kovu používejte originální nástroje a pomùcky.	* Nepoužívejte cídící roztoky.

* Pøi èištìní nepoužívejte amoniak.				* Nepoužívejte zatmelovací hmoty nebo tavící kelímky 		  					                                  obsahující grafit.

Fyzikální vlastnosti

Teplota liquidus			1 068(C

Teplota solidus			1 006(C

Smluvní mez kluzu (Rp0,2)		218MPa

Pevnost v tahu			560MPa

Prodloužení			29%

Vickerova tvrdost			140+-2.5

Brinellova tvrdost		  	104

Kov je registrován MZ ÈR pod è. 1023/95

Výhradní dodavatel : Hu-Fa Dental, Moravní 909, 762 05 Otrokovice, tel: 577 926 226-7, fax: 577 926 205

e-mail: hufa@hufa.cz