DREIBETTMASSE – Klasse 4

Fosfátová zatmelovací hmota Dreibettmasse od Klasse 4 byla vyvinuta pro vytvoření přesně sedících odlitků s tím nejhladším povrchem. Expanzní faktor je přesně kontrolovatelný, čímž je směs vhodná pro inleje z drahokovových slitin, stejně jako pro sekundární části vyrobené z náhradních slitin. Jelikož již od počátku byla brána v potaz důležitost specifikací presovací keramiky, je možno jedinou hmotou pokrýt 3 pole působnosti ve velmi vysoké kvalitě a tím i přispět k ujednodušení jak pracovního postupu, tak způsobu skladování v laboratoři.

Skladování

Teplota Dreibettmasse prášku a tekutiny ovlivňuje jak pracovní čas tak expanzi při tuhnutí. To je důvod, proč je, pro vytvoření přesných modelů, vyžadována stejnoměrná teplota. Přiložená tabulka hodnot je uváděna při skladovací teplotě 21oC. Dreibettmasse tekutina je citlivá na mráz a nelze ji používat v případě, že se na hladině vykrystalizuje pevná vrstva, o čemž se přesvědčíte, když lahvičku obrátíte dnem vzhůru.

Kroužkové systémy

Dreibettmasse je vhodná pro lití v kroužkových i bezkroužkových systémech. V bezkroužkových systémech s použitím silikonových kroužků, je třeba obrubu navoskovat na vnitřní straně, abyste zamezili vzniku ostrých hran. V kroužkovém systému aplikujte vazelínu na celou vnitřní stranu kroužku a na celou vnitřní stranu keramické pásky. Pro počátek, s kroužky 6x,  jsou třeba 2 keramické pásky.

Míchání

Pro míchání této fosfátové zatmelovací hmoty použijte misku kde mícháte jen fosfátové materiály! Pro dodržení konstatního míchacího poměru nejdříve vypláchněte míchací misku vodou a poté vysušte. Odměřte a přidejte Dreibettmasse tekutinu (viz zadní strana lahvičky – doporučení koncentrátu), poté přidejte k Dreibettmasse a míchejte špachtlí 30 vteřin. Dále míchejte 90 vteřin ve vakuu a nechejte ve vakuu stát dalších 30 vteřin.

UPOZORNĚNÍ: Dreibettmasse obsahuje krystaly a krystobality. Zabraňte případné inhalaci prachu!

Zaplnění

Nejdříve kroužek vyplňte, bez vibrací, až ke spodní straně voskového objektu. Poté usaďte na vibrátor, nastavte na nízký výkon a naplňte po horní okraj. Zdrsněte horní povrch kroužku pro lepší odvětrávání.

Rapidní vypalování (předehřátá pec)

Kroužek je možno umístit do předehřáté pece nejdříve 20 minut pro smíchání prášku a tekutiny. Použijte teplotu pece doporučenou výrobcem slitiny. Kroužek 3x je možno lít či presovat po 45 min. Kroužek 6x vyžaduje extra 15 min předehřátí. Čas předehřátí je zvyšován o 10 min pro každý další kroužek v peci – např. dva kroužky 3x v peci potřebují předehřátí 55 min.

Standardní vypalování (studená pec)

Po zatvrdnutí a zchládnutí, umístěte kroužek do studené pece a zahřívejte postupně o 5oC/min. Kroužek 3x ponechejte při finální teplotě cca 30 min a kroužek 6x cca 45 min, poté odlijte.

UPOZORNĚNÍ: Pro standardní vypalování snižte koncentraci tekutiny dle tabulky o 10%.

Lití

Pro lití modelu doporučujeme koncentraci 90% tekutiny a 10% destilované vody pro všechny pracovní kroky – modelování     i vrstvení. Pro podpůrné modely doporučujeme vytvořit vzduchové extrakční kanálky. Tuhnutí by nemělo probíhat v presovacím kontejneru a zahřívání by mělo probíhat dle standardního vypalování.

Expanzní kontrola

Expanze Dreibettmasse je kontrolována pomocí koncentrace Dreibettmasse tekutiny během míchání. Maximální expanze     a tudíž i odlévání v maximální velikosti ve všech směrech, dosáhnete se 100% směsí tekutiny. Níže uvedená tabulka obsahuje data z několika presovacích a licích testů a pro každou novou šarži jsou aktualizována. Optimální reprodukčnosti je dosaženo dodržením níže uvedených parametrů. I přesto, rozdílné metody a přístrojové vybavení mohou vyžadovat individuální úpravu. Např. umístění sekundární části modelovacího plastu je velmi silně ovlivněno zpracováním plastu. Individuální adaptace je realizována malými upravami v koncentraci tekutiny. Korunku, která je příliš těsná, je možno zvětšit zvýšením koncentrace, čímž dosáhnete lepšího usazení na pahýl. Jestliže inlej nezapadne do kavity, je to způsobeno, že byla odlita příliš velká a musí být použit menší expanzní úroveň.

UPOZORNĚNÍ: Pro standardní vypalování snižte koncentraci tekutiny dle tabulky o 10%. Pro ředění Dreibettmasse tekutiny použijte pouze destilovanou vodu!

Doporučené koncentrace pro lití (160g Dreibettmasse: 38 ml tekutiny pro kroužek 3x)

| předmět | inlej, 3 fazety, voskové | korunky + můstky, voskové | sekundární části, Pattern resin pryskyřice s voskovým ohraničením | konické korunky 6o pryskyřičné s voskovým ohraničením |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| slitina |  |  |  |  |
| vysoce zlatokovová slitina > 70% | 19 ml tekutina 19 ml destilovaná voda | 17 ml tekutina 21 ml destilovaná voda | 26 ml tekutina 12 ml destilovaná voda | 8 ml tekutina 30 ml destilovaná voda |
| redukovaný obsah zlata < 55% Au slitina pro speciální keramiku | 19 ml tekutina 19 ml destilovaná voda | 19 ml tekutina 19 ml destilovaná voda | 27 ml tekutina 11 ml destilovaná voda | 7 ml tekutina 31 ml destilovaná voda |
| vysoce zlatokovová slitina | 20 ml tekutina 18 ml destilovaná voda | 21 ml tekutina 17 ml destilovaná voda | 30 ml tekutina 8 ml destilovaná voda | 10 ml tekutina 28 ml destilovaná voda |
| paladiová slitina | 20 ml tekutina 18 ml destilovaná voda | 21 ml tekutina 17 ml destilovaná voda | 32 ml tekutina 6 ml destilovaná voda | 12 ml tekutina 26 ml destilovaná voda |
| náhradní slitina | 33 ml tekutina 5 ml destilovaná voda | 30 ml tekutina 8 ml destilovaná voda | 33 ml tekutina 5 ml destilovaná voda | 13 ml tekutina 25 ml destilovaná voda |

UPOZORNĚNÍ: Pro standardní vypalování snižte koncentraci tekutiny dle tabulky o 10%.

Doporučené koncentrace pro presování (200g Dreibettmasse: 50 ml tekutiny pro kroužek č. 3)

| inlej, 3 fazety | 20 ml tekutina | 30 ml destilovaná voda | 200 g prášku |
| --- | --- | --- | --- |
| inlej, 1 fazeta | 16 ml tekutina | 34 ml destilovaná voda | 200 g prášku |
| korunka | 36 ml tekutina | 14 ml destilovaná voda | 200 g prášku |

Pro testování lití a presování jsou použity následující parametry:

- pracovní teplota 21oC

- ruční míchání 30 vteřin

- 90 vteřin ve vakuu při 450 ot/min

- ponechání ve vakuu dalších 30 vteřin

- tuhnutí v presovacím kontejneru

- rapidní vypalování (předehřátá pec)

Distribuce v ČR:  Hu-Fa Dental a.s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226-9, fax: 577 926 205,          e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz